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Данная НИР переходящая и рассчитана на несколько лет. 
Цель: сформировать БД ИК-спектров веществ и материалов, в том числе подверженных термическому воздействию.
1. В отчете о НИР необходимо привести перечень исследованных в отчетном периоде (за текущий год) веществ и материалов с описанием примерного состава (если такая информация имеется), производителя, марки, места отбора и др. данных о материале. Данные об образце необходимо указывать в «паспорте спектра» в графе «описание образца». В описании спектра также необходимо указывать условия съемки: диапазон, режим (пропускание/МНПВО).
2. Максимальная интенсивность полос поглощения на спектре рекомендуется в диапазоне 0,5 – 3 отн.ед. по шкале Оу.
3. Диапазон по оси Ох: в режиме пропускания     400-4000 см-1
                                                   в режиме МНПВО            650-4000 см-1
4. Спектры должны быть с минимальным значением шумов (при необходимости, спектры нужно сгладить или переснять). Чтобы добиться минимальных шумов на спектре, исследуемая проба должна быть мелкодисперсная (не стружка). 
5. К печатному варианту отчета о НИР обязательно прилагается диск со спектрами в эл. виде (для возможности просмотра в программе FSpec).
6. Название спектра должно содержать тип исследуемого материала и степень температурного воздействия.
7. Типы материалов и веществ, которые войдут в базу данных:
-неорганические строительные материалы 
Необходимо присылать спектры современных материалов, которые есть в настоящее время на строительном рынке (например, фиброцементные плиты, щепоцементные блоки и т.д.). 
Гипс и бетон не присылать!
Для исследования термодеструктированных неорганических строительных материалов диапазон температурного воздействия от 100 до 1000 оС с шагом 100 оС.
-полимерные материалы
Необходимо присылать спектры как обычных, так и вспененных полимерных материалов. 
Для исследования термодеструктированных полимерных материалов диапазон температурного воздействия от 100 до 600 оС с шагом 100 оС.
Примерные типы полимерных материалов: пвх, полистирол, полиакрилат (н-р, полиметилметакрилат или оргстекло), полиамид (н-р, прокладки для баллонов), полиэтилентерефталат (некоторые полимерные пакеты, например, из магазина «Пятерочка» и пр.), фторопласт, полипропилен (трубы) и другие полимерные материалы. 
Из вспененных полимерных материалов – это различного рода утеплители, в том числе с огнезащитными добавками.
-лакокрасочные покрытия
Типы ЛКП предлагаемых к исследованию: 
Алкидные (и сополимеры, например, алкидно-уретановые), акриловые (и сополимеры), масляные, полиэфирные (порошковые), эпоксидные, нитроцеллюлозные, различные лаки и грунт-эмали. Также сейчас на рынке присутствуют различные термостойкие (не огнезащитные) лакокрасочные покрытия (например, для печей и каминов).
Для исследования термодеструктированных ЛКП диапазон температурного воздействия от 100 до 600 оС с шагом 100 оС.
-огнезащитные составы: 
огнезащитные пропитки для древесины.  Исходные составы снимаем в жидком виде в режиме МНПВО. Нанесенные на поверхность древесины (2-3 слоя пропитки) – после полного высыхания отбираем аккуратно верхний слой, по возможности без примеси древесины; 
огнезащитные лаки; 
огнезащитные вспучивающиеся покрытия (на акриловой, винилацетатной, эпоксидной основах и т.д.);
конструкционная огнезащита (штукатурки, обмазки).
-легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: 
нефтепродукты (бензин, керосин, ДТ в базе уже есть, присылать не нужно!) + присадки для топлива (если удастся найти образцы); 
технические жидкости (тосол, антифриз и т.д.) и смесевые растворители;
моторные масла (можно исходное и отработанное – если есть). 
ЛВЖ(ГЖ) исследуется только в нативном виде, без термического воздействия! 
- неорганические вещества;
- органические вещества.
В последних разделах приводятся спектры индивидуальных веществ (если удастся найти образцы).

